| Table 1 – Thermophysical properties of Al-Cu-Si-Fe alloy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Properties | Symbol | Units | Al-0.8 wt. %Si-0.6 wt. %Mg-0.65wt%Fe |  |
| Liquidus temperature | TL | K | 925.32 |  |
| Solidus temperature | TSOL | K | 798.15 |  |
| Liquidus slope | mLMg | K(wt%Mg) | -5.100 |  |
|  | mLSi | K(wt%Si) | -6.200 |  |
|  | mLFe | K(wt%Fe) | -4.300 |  |
| Partition Coefficient | k0Mg | - | 0.36 |  |
|  | k0Si | - | 0.11 |  |
|  | k0Fe | - | 0.03 |  |
| Activation energy (Al liquid) | QdMgL | kJ mol-1 | 71.6 |  |
|  | QdSiL | kJ mol-1 | 30 |  |
|  | QdFeL | kJ mol-1 | 35 |  |
| Diffusion constant (Al liquid) | D0MgL | m2 s-1 | 9.9×10-5 |  |
|  | D0SiL | m2 s-1 | 1.34×10-7 |  |
|  | D0FeL | m2 s-1 | 2.34×10-7 |  |
| Activation energy (Al FCC) | QdMg | kJ mol-1 | 115.0 |  |
|  | QdSi | kJ mol-1 | 137.0 |  |
|  | QdFe | kJ mol-1 | 183.4 |  |
| Diffusion constant (Al FCC) | D0Mg | m2 s-1 | 6.23 x 10-6 |  |
|  | D0Si | m2 s-1 | 2.48 x 10-4 |  |
|  | D0Fe | m2 s-1 | 5.3 x 10-3 |  |
| Latent heat (FCC_A1) | ΔHFCC_A1 | J kg-1 | 335300 |  |
| Mean Thermal Gradient (Liquid) | ∇T | K m-1 | 7902.38 |  |
| Low thermal gradient surface tension | σ0 | N m-1 | -0.914 |  |
| Low thermal gradient surface energy | γ0 | J m-2 | 0.154 |  |
| Surface stress | s | N m-1 | -1.000 |  |
| Surface tension | σSL | N m-1 | -2.090 |  |
| Surface energy | γSL | J m-2 | 1.458 |  |
| 1st Order Gibbs-Thomson | ΓHet1st-Order | K m | 7.6370 x 10-7 |  |
| 2nd Order Gibbs-Thomson | ΓHet2nd-Order | K m | 1.5745 x 10-6 |  |
| Dendrite tip growth rate horizontal | vL | mm s-1 | 1.82P-0.30 |  |
| Local solidification time horizontal | tSL | s | 0.93 P 1.04 |  |