Tabela 1 – Variáveis de nucleação calculadas em função do gradiente térmico para a fase FCC_A1. Composição da liga: Al-0.8wt%Si-0.6wt%Mg-0.2wt%Fe.

| ∇T | ΔT | r_C,Hom 1st | r_C,Het 1st | θ 1st | ∂f(θ 1st)/∂r | r_C,Hom 2nd | r_C,Het 2nd | θ 2nd | ∂f(θ 2nd)/∂r | σ_SL | Σ | γ_SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K·m⁻¹ | K | m | m | rad | 1/m | m | m | rad | 1/m | N·m⁻¹ | N·m⁻¹ | J·m⁻² |
| 428.111 | 0.0674466 | 6.26850E-06 | 8.34469E-07 | 0.338123 | -0.0377451 | 6.26850E-06 | 6.26849E-06 | 3.06431 | -15.9999 | -1.10093 | -0.0109274 | 0.195771 |
| 1017.99 | 0.14829 | 5.79600E-06 | 1.35354E-06 | 0.522262 | -0.203773 | 5.79600E-06 | 5.79598E-06 | 3.05436 | -15.9998 | -1.27177 | -0.181773 | 0.397983 |
| 2035.66 | 0.269136 | 5.26050E-06 | 1.71741E-06 | 0.682362 | -0.556746 | 5.26050E-06 | 5.26048E-06 | 3.04901 | -15.9998 | -1.48311 | -0.393108 | 0.655577 |
| 2997.8 | 0.370235 | 4.91400E-06 | 1.85368E-06 | 0.768453 | -0.858857 | 4.91400E-06 | 4.91398E-06 | 3.04722 | -15.9998 | -1.63165 | -0.541649 | 0.842438 |
| 4047.39 | 0.471024 | 4.63050E-06 | 1.91762E-06 | 0.831113 | -1.13638 | 4.63050E-06 | 4.63048E-06 | 3.04641 | -15.9998 | -1.76119 | -0.671193 | 1.00994 |
| 4923.15 | 0.549557 | 4.44150E-06 | 1.93935E-06 | 0.869519 | -1.33198 | 4.44150E-06 | 4.44148E-06 | 3.04615 | -15.9998 | -1.85204 | -0.76204 | 1.13023 |
| 5979.91 | 0.639115 | 4.25250E-06 | 1.94595E-06 | 0.905462 | -1.53315 | 4.25250E-06 | 4.25248E-06 | 3.04606 | -15.9998 | -1.94684 | -0.856838 | 1.25848 |
| 7031.7 | 0.723693 | 4.09500E-06 | 1.94077E-06 | 0.933638 | -1.70325 | 4.09500E-06 | 4.09498E-06 | 3.04613 | -15.9998 | -2.02911 | -0.939113 | 1.37225 |
| 7902.38* | 0.79083 | 3.98210E-06 | 1.93140E-06 | 0.952871 | -1.82571 | 3.98210E-06 | 3.98208E-06 | 3.04624 | -15.9998 | -2.09007 | -1.00007 | 1.45814 |
| 8009.27 | 0.79894 | 3.96900E-06 | 1.93007E-06 | 0.95506 | -1.83992 | 3.96900E-06 | 3.96898E-06 | 3.04626 | -15.9998 | -2.09724 | -1.00724 | 1.46832 |
| 8835.75 | 0.860397 | 3.87450E-06 | 1.91843E-06 | 0.970488 | -1.94229 | 3.87450E-06 | 3.87448E-06 | 3.0464 | -15.9998 | -2.14978 | -1.05978 | 1.54362 |
| Dinâmica molecular (escala atomística, r_C ~ nm, ∇T ~ 10⁸–10⁹ K·m⁻¹) — Borovikov et al. (2024) EAM/FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| em cálculo: seeding + NEMD (etapa na GPU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Gradiente térmico médio experimental (Marques et al.), linha interpolada linearmente em ∇T. Contínuo: script de nucleação do autor (Al-0.8wt%Si-0.6wt%Mg-0.2wt%Fe).

Tabela 2 – Variáveis de nucleação calculadas em função do gradiente térmico para a fase FCC_A1. Composição da liga: Al-0.8wt%Si-0.6wt%Mg-0.2wt%Fe.

| ∇T | ΔT | ∂γ_SL/∂r | ΔS_V | Γ 1st | Γ 2nd | ΔS_V | ∂ΔS_V/∂r | ΔS_S | ΔS_C | ΔG_V | ΔG_S | ΔG_C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K·m⁻¹ | K | J·m⁻³ | J·m⁻³K⁻¹ | m·K | m·K | J·m⁻³K⁻¹ | J·m⁻⁴K⁻¹ | J·m⁻³K⁻¹ | J·m⁻³K⁻¹ | J·m⁻³ | J·m⁻² | J·m⁻³ |
| 428.111 | 0.0674466 | -406749 | -1.10853e+06 | 2.81410E-08 | 2.11395E-07 | -1.10852e+06 | 5.79153E+12 | -6.03068e+06 | -11.6104 | -74766.4 | 0.195771 | -0.783085 |
| 1017.99 | 0.14829 | -450732 | -2.31123e+06 | 1.00358E-07 | 4.29745E-07 | -2.31121e+06 | 1.16008E+12 | -3.03953e+06 | -10.7353 | -342732 | 0.397983 | -1.59193 |
| 2035.66 | 0.269136 | -514202 | -2.63894e+06 | 2.31107E-07 | 7.07898E-07 | -2.63891e+06 | 3.16621E+11 | -1.91057e+06 | -9.74343 | -710234 | 0.655577 | -2.62231 |
| 2997.8 | 0.370235 | -566057 | -2.71235e+06 | 3.43149E-07 | 9.09673E-07 | -2.71231e+06 | 1.44095E+11 | -1.52891e+06 | -9.10165 | -1.00421e+06 | 0.842438 | -3.36975 |
| 4047.39 | 0.471024 | -617109 | -2.74076e+06 | 4.51622E-07 | 1.09054E-06 | -2.74072e+06 | 7.11070E+10 | -1.31014e+06 | -8.57655 | -1.29096e+06 | 1.00994 | -4.03976 |
| 4923.15 | 0.549557 | -656627 | -2.75064e+06 | 5.32891E-07 | 1.22043E-06 | -2.7506e+06 | 4.03279E+10 | -1.19483e+06 | -8.22649 | -1.51163e+06 | 1.13023 | -4.52092 |
| 5979.91 | 0.639115 | -701545 | -2.75575e+06 | 6.21845E-07 | 1.35892E-06 | -2.75571e+06 | 1.85844E+10 | -1.09768e+06 | -7.87643 | -1.76124e+06 | 1.25848 | -5.03394 |
| 7031.7 | 0.723693 | -743908 | -2.75738e+06 | 7.02262E-07 | 1.48177E-06 | -2.75734e+06 | 5.37728E+09 | -1.02793e+06 | -7.58471 | -1.9955e+06 | 1.37225 | -5.489 |
| 7902.38* | 0.79083 | -777538 | -2.75744e+06 | 7.63702E-07 | 1.57452E-06 | -2.7574e+06 | -1.99563E+09 | -983264 | -7.3756 | -2.18066e+06 | 1.45814 | -5.83257 |
| 8009.27 | 0.79894 | -781602 | -2.7574e+06 | 7.71010E-07 | 1.58550E-06 | -2.75736e+06 | -2.77070E+09 | -978299 | -7.35133 | -2.203e+06 | 1.46832 | -5.87327 |
| 8835.75 | 0.860397 | -812417 | -2.75682e+06 | 8.25312E-07 | 1.66681E-06 | -2.75678e+06 | -7.74772E+09 | -944235 | -7.1763 | -2.37196e+06 | 1.54362 | -6.17446 |
| Dinâmica molecular (escala atomística, r_C ~ nm, ∇T ~ 10⁸–10⁹ K·m⁻¹) — Borovikov et al. (2024) EAM/FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| em cálculo: seeding + NEMD (etapa na GPU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Gradiente térmico médio experimental (Marques et al.), linha interpolada linearmente em ∇T. Contínuo: script de nucleação do autor (Al-0.8wt%Si-0.6wt%Mg-0.2wt%Fe).

Tabela 3 – Propriedades termofísicas da liga Al-0.8wt%Si-0.6wt%Mg-0.2wt%Fe: mecânica do contínuo × dinâmica molecular

| Propriedade | Símbolo | Unidade | Mecânica do contínuo | Dinâmica molecular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura liquidus / de fusão | T_L | K | 925.32 | 936 ± 3 (Al) |
| Temperatura solidus | T_SOL | K | 798.15 | — |
| Inclinação liquidus (Mg, Si, Fe) | m_L | K (wt%)⁻¹ | −5.100; −6.200; −4.200 | — |
| Coeficiente de partição (Mg, Si, Fe) | k₀ | – | 0.36; 0.11; 0.03 | — |
| Calor latente (FCC_A1) | ΔH_FCC_A1 | J·kg⁻¹ | 335300 | 325500 |
| Massa específica do sólido em T_SOL | ρ_s | kg·m⁻³ | 2555.72 | 2587.4 |
| Massa específica do líquido em T_SOL | ρ_l | kg·m⁻³ | 2378.33 | 2443.5 |
| Gradiente térmico médio (líquido) | ∇T | K·m⁻¹ | 7902.38 | — |
| Tensão superficial a baixo gradiente | σ₀ | N·m⁻¹ | 1.09 | — |
| Energia de superfície a baixo gradiente | γ₀ | J·m⁻² | 0.183 | 0.1060 ± 0.004 |
| Tensão de superfície em ∇T exp. | Σ | N·m⁻¹ | -1 | — |
| Tensão superficial em ∇T exp. | σ_SL | N·m⁻¹ | -2.09 | — |
| Energia de superfície em ∇T exp. | γ_SL | J·m⁻² | 1.458 | — |
| Gibbs–Thomson 1ª ordem | Γ_Het 1st | m·K | 7.6370E-07 | — |
| Gibbs–Thomson 2ª ordem | Γ_Het 2nd | m·K | 1.5745E-06 | em cálculo |
| Entropia volumétrica | ΔS_V = −ΔH·ρ_s/T | J·m⁻³K⁻¹ | -9.2609E+05 | −8.878E+05 (T_m, Al) |

Contínuo: scripts de nucleação e de SDAS do autor (σ₀ = 1,09 N·m⁻¹ e γ₀ = 0,183 J·m⁻² são os valores que geram Γ). MD: Al com o potencial EAM/FS de Borovikov et al. (2024); o potencial não contém Si, Mg nem Fe, por isso as propriedades de soluto ficam “—”. ρ em T_SOL na MD: sólido e líquido super-resfriado em NPT.